| 专利信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请号： | 02110184 | 申请日： | 2002/03/18 |
| 公开日： | 2002/12/25 | 公告日： | 2004/11/03 |
| 公开号： | 1386890 | 公告号： | 1174112 |
| 授权日： | 2004-11-3 | 授权公告日： | 2004-11-3 |
| 专利类别： | 发明 | 国别省市代码： | 14[中国¦山西] |
| 代理机构代码： | 14101 | 代理人： | 庞建英 |
| 申请人地址： | 山西省太原市迎泽西大街79号 |  |  |
| 邮编： | 030003 | 范畴分类号： | 25F23D |
| 名称： | 双层辉光离子渗碳装置及工艺 |  |  |
| 国际分类号： | C23C 8/36;C23C 14/38 |  |  |
| 申请人： | 太原理工大学 |  |  |
| 发明人： | 高原;徐重 |  |  |
| 文摘： |  |  |  |
| 本发明双层辉光离子渗碳装置及工艺属于金属材料表面化学热处理工艺技术的范畴。具体的来讲是一种在导电物质的表面利用双层辉光离子渗金属中的空心阴极效应及不等电位空心阴极效应，进行离子渗碳与碳－氮共渗的技术和装置。本发明提供了以石墨为供给碳源的辉光溅射渗入装置和方法。空心阴极效应及不等电位空心阴极效应，加强了碳的渗入及可控性。充入含氮气氛可以实现碳氮共渗。本发明是一种碳原子形成方便、快捷、无污染、渗入速度快，渗层均匀，成份可控，设备简单，成本低、无氢渗碳的辉光放电技术及装置。 |  |  |  |
| 主权利要求： |  |  |  |
| 本发明双层辉光离子渗碳装置及工艺的设备主要由可以转动和升降的阴极转动系统（１），阴极转动系统上有阴极托盘（２），中空的辅助阴极（３），工件（４），提供渗碳用的石墨源极（５）接地（阳极）的真空容器（６），高压直流加热电源（７），高压直流溅射电源（８），抽真空系统（９），进气系统（１０）所组成，其技术特征是高压直流加热电源（７）的阴极接在工件（４）上、高压直流溅射电源（８）的阴极接在石墨源极（５）上，高压直流溅射电源和高压直流加热电源的阳极都接在接地的真空容器（６）上，工件（４）放置在辅助阴极（３）空腔内的阴极托盘（２）上，本发明采用稀薄气体辉光放电中的等电位空心阴极效应及不等电位空心阴极效应，将简单、方便、成本低廉、资源丰富的石墨碳作为供给渗碳及共渗时的源极，利用阴极溅射现象，将源极石墨碳原子溅射出来，在高温下扩散进入工件内部，从而在工作表面形成渗碳层。当充入含氮气氛如ＮＨ↓［３］等时，可以实现碳－氮共渗。 |  |  |  |
| 优先权项： |  |  |  |
| PCT 项 |  |  |  |
| 进入国家阶段日：; 国际申请号：. 国际申请日：; 国际公布日：. 国际公布号：; 国际公布语言：. |
| 法律状态： | 2006-5-17;因费用终止公告日 |  |  |